回转窑耐火材料理化指标及技术要求

一．名称：楔形镁铝尖晶石砖

1. 镁铝尖晶石砖的理化指标：表（一）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显气孔率 | ％ | ≤18 |
| 2 | 体积密度 | g/cm3 | ≥2.95 |
| 3 | 常温耐压强度 | MPa | ≥50 |
| 4 | 荷重软化温度 | ℃ | ≥1700 |
| 5 | 热震稳定性 | 次 | ≥12 |
| 6 | MgO | ％ | ≥75 |
| 7 | Al2O3 | ％ | ≥15 |
| 8 | SiO2 | ％ | ≤2 |

注：1、以上耐火砖的理化指标必须符合要求，货到后由冶材公司质检部门必须抽查送检，产品合格证书及抽检合格证明必须交付给使用单位备案。

- 所有耐火砖必须打上（代号或砖号）。

- 攀钢冶金材料有限责任公司

- 2024年1月18日